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Tube : PVC transparent.
Armature : Nappes textiles haute résistance.
Revêtement : PVC transparent avec des rayures rouges longitudinales , résistant à l'abrasion et à l'ozone.
Utilisation : Usage général de qualité alimentaire. Stérilisation avec une solution de soude à 5%.
Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
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DE
mm
	
Poids
Kg/m
	

Pression BAR
	

PSI

	06
	1/4
	12
	0.110
	20
	300

	08
	5/16
	13
	0.130
	15
	225

	10
	3/8
	15
	0.155
	15
	225

	13
	1/2
	19
	0.190
	10
	150

	16
	5/8
	22
	0.225
	10
	150

	19
	3/4
	25
	0.310
	10
	150

	25
	1
	32
	0.390
	10
	150

	32
	1 1/4
	42
	0.715
	07
	100

	40
	1 1/2
	48
	0.830
	07
	100

	50
	2
	63
	1.330
	06
	90
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