MATÉRIELS & COMPOSANTS HYDRAULIQUES

USAGE GENERAL-QUALITE ALIMENTAIRE  49200

Tube : PVC transparent.

Armature : Nappes textiles haute résistance.

Revêtement : PVC transparent avec des rayures rouges longitudinales , résistant à l'abrasion et à l'ozone.

Utilisation : Usage général de qualité alimentaire. Stérilisation avec une solution de soude à 5%.

Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)

49200

| DI mm | DI inch | DE mm | Poids Kg/m | Pression BAR | PSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 1/4 | 12 | 0.110 | 20 | 300 |
| 08 | 5/16 | 13 | 0.130 | 15 | 225 |
| 10 | 3/8 | 15 | 0.155 | 15 | 225 |
| 13 | 1/2 | 19 | 0.190 | 10 | 150 |
| 16 | 5/8 | 22 | 0.225 | 10 | 150 |
| 19 | 3/4 | 25 | 0.310 | 10 | 150 |
| 25 | 1 | 32 | 0.390 | 10 | 150 |
| 32 | 1 1/4 | 42 | 0.715 | 07 | 100 |
| 40 | 1 1/2 | 48 | 0.830 | 07 | 100 |
| 50 | 2 | 63 | 1.330 | 06 | 90 |