MATÉRIELS & COMPOSANTS HYDRAULIQUES

EAU CHAUDE K-RADIADOR

Tube : Caoutchouc  EPDM noir.

Armature :Textile de haute ténacité

Revêtement : Caoutchouc EPDM noir ,résistant aux agents atmosphériques.

Utilisation : Eau chaude et anti-gel dans les circuits de réfrigération.

Températures d'utilisation : -40 °C +125 °C.

K-RADIADOR

| DI mm | DI inch | DE mm | Poids Kg/m | Pression BAR | PSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1 3/4 | 50 | 1.200 | 4 | 85 |
| 50 | 2 | 61 | 1.350 | 4 | 85 |
| 60 | 2 3/8 | 70 | 1.550 | 4 | 85 |
| 76 | 3 | 86 | 1.950 | 4 | 85 |