MATÉRIELS & COMPOSANTS HYDRAULIQUES

AIR COMPRIME FREINAGE(TRAINS) K-TRAIN UIC

Tube : Caoutchouc  NR noir.

Armature :Textile de haute ténacité

Revêtement : Caoutchouc  CR noir ,résistant aux agents atmosphériques, à l’ozone et présentant une résistance moyenne aux huiles.

Utilisation : Les accouplements dans les systèmes de freins à air sur les trains.

Températures d'utilisation : -30 °C +70 °C.

K-TRAIN UIC

| DI mm | DI inch | DE mm | Poids Kg/m | Pression BAR | PSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1 7/64 | 43 | 1.250 | 10 | 150 |